Cable RG5967BV-W CCS RCI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИЗНАЧЕННЯ | Кабель коаксіальний 75 Ом.  Кабель призначено для абонентської розподільної мережі. | | |
| КОНСТРУКЦІЯ | 100 м | | |
|  | | | |
| ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРОВІДНИК | | РОЗМІР | **20 AWG** |
| МАТЕРІАЛ | **Сталь плакована міддю** |
| КОНСТРУКЦІЯ | **Ø0.81±0.01 мм** |
| ДІЕЛЕКТРИК | | МАТЕРІАЛ | **Фізично спінений ПЕ** |
| ДІАМЕТР | **Ø 3.71±0.1мм** |
| МІНІМАЛЬНА ТОВЩИНА | **1.3 мм** |
| КОЛІР | **Білий** |
| 1й ЕКРАНУЮЧИЙ ШАР | | МАТЕРІАЛ | **Алюмінієва фольга, приклеєна** |
| 2й ЕКРАНУЮЧИЙ ШАР | | РОЗМІР | **0.12 мм** |
| МАТЕРІАЛ | **Алюміній** |
| КОНСТРУКЦІЯ | **64% обплетення** |
| ОБОЛОНКА | | МАТЕРІАЛ | **ПВХ** |
| ДІАМЕТР | **5.95±0.15 мм** |
| МІНІМАЛЬНА | **0.63 мм** |
| КОЛІР | **Білий** |
| МАРКУВАННЯ | | RCI RG5967BV-W CCS, for CATV Coaxial cable, ISO 9001, USA standard, RoHS PVC  100m,  120465, дата | |
| **ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ (200С)** | | | |
| Номінальна ємність | | | **52±2 пФ/м** |
| Хвильовий опір | | | **75±3 Ом** |

|  |
| --- |
|  |
|  |